СНИЖЕНИЕ ШУМА ДОРОЖНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ ИЗ ХОЛОДНЫХ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ С ДИСПЕРГИРОВАННЫМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ.

Андронов С.Ю., Пыжов А.С.

Саратовский государственный технический университет (г. Саратов)

Акустическое (шумовое) загрязнение окружающей среды в результате движения потоков автомобилей уже выросло в серьёзную экологическую проблему. В крупных городах затраты на борьбу с шумовым загрязнением составляют огромные суммы и непрерывно растут.

В настоящее время, для снижения уровня шума при качении колёс автомобиля по поверхности покрытия, применяют высокопористые асфальтобетоны с открытой текстурой (дренирующие). При пористости дренирующего асфальтобетона близкой к 10% средний уровень шума от движения автомобилей снижается на 2-4 дБ [1] по сравнению с покрытиями из плотного асфальтобетона [3]. Снижение шума на 6дБ субъективно воспринимается как уменьшение громкости вдвое.

Серьёзным недостатком типовых по составу (ГОСТ 9128-97) [3] высокопористых асфальтобетонов является практически полная потеря ими шумопоглощающих свойств при эксплуатации покрытия в течение 2-3 лет [1]. За это время мелкие минеральные частицы (в основном пыль, занесённая на проезжую часть с прилегающего почвенного слоя) практически полностью забивают поры. Стоимость шумопоглощающих покрытий в среднем в 2-3 раза выше, чем покрытий из плотного асфальтобетона [3] .

В Саратовском Государственном Техническом Университете (СГТУ) предложена экологически безопасная, энерго- и ресурсосберегающая технология холодного асфальта с вязким дисперсным битумом [2]. Особенность технологии в том, что при смешении холодных увлажнённых минеральных составляющих с органическим вяжущим рабочей температуры в объёме смеси образуется эмульсия на твёрдом эмульгаторе, роль которого выполняют главным образом частицы порошковой фракции. Температура готовой смеси не превышает 25-40ºC. Экономический эффект от применения асфальта с дисперсными органическими вяжущими по сравнению с горячим асфальтобетоном [3]  составляет около 50% [2].

Для асфальтов с дисперсными органическими вяжущими характерна принципиальная невозможность уплотнения до плотности горячего асфальтобетона. При уплотнении сближению частиц препятствует  вода, заполняющая все поры, а также клеящее действие битума. Поэтому асфальт с дисперсными органическими вяжущими имеет остаточную пористость около 10% [2], что в сравнении с горячим плотным асфальтобетоном [3] обуславливает способность снижать уровень шума при движении по нему автомобилей. После испарения воды асфальтовяжущее вещество имеет тонкопористую структуру [2] , в которой большая часть пор закрыта, что обеспечивает защиту от проникновения мелких минеральных частиц вглубь материала.

Величина снижения уровня шума  ΔL покрытиями с дисперсными органическими вяжущими может быть определена из выражения:

(1)

ΔL= Lп – Lд , дБ

где Lп – уровень интенсивности звука при движении автомобилей по покрытиям из плотного асфальтобетона [3]; Lд – то же для покрытиях с дисперсными органическими вяжущими.

Известно [4], что уровень интенсивности звука L определяется по формуле:

L=10lgEρ0.5Vm22l0 , дБ

(2)

где Е – модуль упругости; ρ – плотность; l0  – стандартный порог слышимости; Vm – колебательная скорость частиц.

В зависимости от назначения показатели плотности и модуль упругости сравниваемых асфальтов могут изменяться в широких пределах. В теоретических расчётах примем: Еп=5000 МПа, ρп = 2370 кг/м3 для плотного асфальтобетона типа Б [3]; Ед=2200 МПа, ρд=2210 кг/м3 для асфальта с дисперсными органическими вяжущими также типа Б. Поскольку сравниваемые материалы являются однородными, колебательные скорости частиц Vm будут незначительно отличаться друг от друга [4] при одинаковых параметрах транспортного потока.

Таким образом, выражение (1) с учётом формулы (2) примет вид:

ΔL= Lп – Lд = 10lgEпρпEдρд0,5 2 дБ

(3)

Технология асфальта с дисперсными органическими вяжущими позволяет получать холодные асфальтовые смеси, регенерированные асфальты, цементоасфальты и др. Расчёты по приведённой формуле показывают, что звукопоглощающая способность различных асфальтов с дисперсными органическими вяжущими на 2–6 дБ выше по сравнению с плотным асфальтобетоном. Для исследования акустических свойств холодного вибролитого регенерированного асфальта был разработан и изготовлен специальный прибор см. рис. 3.11. Прибор позволяет сравнивать шумопоглощающие свойства различных асфальтов. Основываясь на связи уравнений акустики с уравнениями упругости  (выражение 2.27)  по уровню звука при ударе шарика 4 об асфальт 7 можно также определять плотность и прочностные свойства асфальтов. Возможны многократные измерения на одном и том же образце или на одном и том же участке покрытия т.к. определение уровня звука производится без разрушения асфальта. Такие измерения периодически повторяемые во времени или в изменяющемся температурно-влажностном режиме позволят выявить кинетику структурообразования асфальта.

Для проверки полученных теоретических выводов был проведён эксперимент, заключающийся в измерении уровня интенсивности звука на поверхности асфальтовых вырубок от удара падающего с постоянной высоты 0,5 м резинового шарика массой 50 гр..

Определение уровня звука при ударе шарика об асфальт выполнялось следующим образом:

- Стальной шарик 4 массой 0,1 кг сбрасывался на асфальт 7. При этом звук от удара записывался с помощью микрофона 5 на звукозаписывающее устройство 6.

- С помощью компьютерной программы Cool Edit Pro 7.0 по звукозаписи определялся уровень звука при ударе шарика об асфальт.

Рис.  Схема прибора для акустического испытания асфальта

1-звукоизолированная крышка;

2-звукоизолированная труба;

3-зажим для удерживания и сброса      шарика;

4-шарик;

5-микрофон;

6-звукозаписывающее устройство;

7-асфальт

Для сведения к минимуму влияния постороннего шума на результаты испытаний уровень шума при ударе шарика об асфальт определялся внутри  трубы 2 , закрытой крышкой 1. За результат испытаний принималось среднеарифметическое трёх измерений уровня звука. При этом среднеквадратическое отклонение рассчитанное по формуле 3.23 во всех случаях не превышало 0,5 дБ, что соответствует требованиям ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93) [164].

Проведённый эксперимент подтверждает теоретические выводы. Установлено,  что свойство асфальта с дисперсными органическими вяжущими поглощать звук улучшается с увеличением пористости асфальта. Увеличение содержания органического вяжущего также улучшает звукопоглощение. С увеличением содержания крупного заполнителя в смеси звукопоглощение асфальта с дисперсными органическими вяжущими снижается.

Литература

1. Руденский А. В. Дорожные асфальтобетонные покрытия. – М.: Транспорт, 1992. – 253с.

2. Горнаев Н.А. Технология приготовления асфальтобетонной смеси с дисперсным битумом // Наука и техника в дорожной отрасли, № 2, 2004.  – С 20 - 21.

3. ГОСТ 9128 – 97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.

4. Кухлинг Х. Справочник по физике: Пер с нем. 2-е изд. – М.: Мир, 1985. – 520 с., ил.

5. ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93) Определение уровней звуковой мощности источников шума на основе интенсивности звука. Измерения в дискретных точках. Технический метод.