микробиологическая характеристика растворов и руд кучного выщелачивания урана месторождений «Восток»

Бекбауов Т.К.

Казахский национальный университет им.аль-Фараби (г.Алматы)

Степногорский горно-химический комбинат.

Республика Казахстан. 021500 г.Астана, г.Степногорск, E-mail: Bekbauov@sghk.kz. Тел.8 (7172)292126; 8 (71645)64517; Мобильн.8 701 719 98 72

Для  понимания физиологических и биохимических механизмов приспособляемости определенных видов микроорганизмов и их природных популяций к геохимическим условиям среды необходимо определение основных точек приложения химических элементов среды к процессам метаболизма, установление вызываемых ими изменений обменных процессов и биологических реакций. Такие исследования вскрывают экологическую сущность воздействия химических элементов естественной среды обитания на организмы на популяционном и организменном уровнях [1].

Казахстан является крупнейшей сырьевой базой по добыче урана, поэтому изучение микрофлору хемолитоавтотрофных бактерий, осуществляющих  окисление четырех валентного урана до шестивалентного состояния, представляется весьма актуальным. В данной работе представлен материал о качественном и количественном составе хемолитоавтотрофных бактерий на установке КВ урана месторождения «Восток» РУ-1, Степногорского горно-химического комбината.

На Севере Казахстана имеются гидротермальные месторождения урана, которые охватывают территорию Северо-Казахстанской и Акмолинской области.

Известно, что разработку урановых месторождений производят различными способами, и они могут оказывать влияние на численность и состав микробных комплексов. В этой связи объектами исследования были выбраны различные технологические растворы после КВ урана месторождения «Восток» РУ-1.

Материалы и методы исследований

Забалансовых и окисленных видов урансодержащих руд месторождения «Восток» складирует штабелями  на предварительно подготовленную резиновую подушку. В целом, метод с многократно используемой подушкой больше всего обеспечивает быстроту вскрываемости руд, отличающихся постоянством параметров выщелачиваемости, ограниченные возможности сооружения на местности ровных площадок для штабелей кучного выщелачивания и отвалов отработанной руды.

Изучение количественного и качественного состава микрофлоры исследуемых нами месторождений проводилось по общепринятым методикам /16/. Пробы и руд вод при обследованиях отбирались стерильно, в соответствии с имеющимися руководствами [2]. Подсчет количества микроорганизмов проводили методом предельных разведений испытуемых вод или болтушек на элективных средах в двух - трехкратных повторности. Грибы учитывались на среде Чапека-7, сапрофиты на мясопептонном агаре. Культуру бактерий Acid.ferrooxidans выращивали на среде 9К Сильвермана и Лундгрена следующего состава (г/л): (NH4)2SO4 -2,0; К2НРО4-1,0; MgSO4-0,5; NaCI -0,2; FeSO4 -7Н2О – 44,2; рН среды доводили до 1,0 с H2SO4. О развитии бактерий Thiobacillus ferrooxidans судили по появлению бурой окраски среды, вызванной образованием трехвалентного железа в бактериальном растворе. На среде Ваксамана (г/л): (NH4)2SO4–3,0; КН2РО4–3,0; MgSO4•7H2O–0.5; CaCl2•6H 2 O–0.25; Fe2SO4•7H2O–3.0; серный цвет (S0) – 10; H2O–1,0 л, рН 4,0, учет T.thiooxidans вели по появлению неисчезающей мути и оседанию серы, по образованию пленки серы, подкислению среды и другим специфическим признакам  [3].

Выделение микроорганизмов,  важных для гидрометаллургии,  проводят путем высева  соответствующих проб  руды  или раствора на  питательные среды. Таким путем  получали  накопительные культуры.

## Для выделения культуру Acid.ferrooxidans  в колбы Эрленмейера  на 100 мл  вносили 30 мл  стерильной среды Сильвермана и Лундгрена 9К и пробы  рудничной воды  или руды  из месторождений сульфидных руд, затем инкубируют  при 30ºС до появления роста. О развитии  бактерии судили  по появлению бурой окраски  среды,  вызванный  образованием соединении  трехвалентного железа.

Определение Fe+2 и Fe+3 поводилось объемным трилонометрическим методом в технических растворах, которая распределялось на измерение содержания железа в растворах в диапазоне от 0,1-10 г/л. [4].

Результаты исследований

Проектирование системы выщелачивания с многократно используемой подушкой требует оценки возможного извлечения металлов и степени постоянства выщелачиваемости руды. Размеры подушек и количество оборудуемых сегментов определяются интенсивностью поступления руды на штабель к продолжительностью цикла выщелачивания. Необходимо, чтобы процесс проходил в режиме относительно устойчивого цикла выщелачивания. На практике предпочтительными считаются циклы с продолжительностью до 60 дней. Более длительные циклы требуют больших по площади подушек, поскольку при заданной производительности операций увеличивается время пребывания раствора в штабеле. Планирование цикла выщелачивания при заданной производительности требует также установления лимита длительности выщелачивания руды. В связи с этим различные по свой свойствам руды не всегда могут обеспечить необходимое извлечение в пределах установленного временного лимита.

Благоприятными предпосылками применения варианта эксплуатации с многократно используемой подушкой можно считать:

- относительно короткий цикл выщелачивания;

- постоянство свойств руды в отношении выщелачиваемости;

- ограниченность территории для обустройства "плоской" площадки для выщелачивания;

- возможность надежного надлежащего хранения отходов;

- потребность в стойкой изоляционной природоохранной облицовке, выдерживающей высокие нагрузки;

- аридный и /или умеренный климат;

- возможность укрытия производственного комплекса в условиях влажного климата;

- потребность в прудах меньшей вместимости из-за ограниченного вливания ливневых потоков;

- необходимость перекладывания рудного материала.

На поверхность созданный таким образом кучу, где проводит кислотное оращение, в качестве окислителя (технологический раствор), обычно применяет 1,5-2% раствора серной кислоты, как. Полученный после оращения технологический раствор с низким содержанием урана, как продуктивный раствор, содержащий 0,1 г/л U, поступают на сорбцию. Обычно после адсорбции урана в растворе остается в количестве до 0,01 г/л U, и его называют маточным раствором.

Руды месторождения «Восток» относятся к комплексным ураномолибденовым. Кроме основного компонента урана, практическое значение имеет молибден, распределение которого связано с распределением урана корреляционной зависимостью, уменьшающийся с глубиной. Содержание молибдена в руде изменяется от тысячных долей процента в рядовых и бедных рудах до десятых в богатых, составляя в среднем 0,038 %. Кроме того, в рудах отмечаются значительные концентрации свинца (0,07 %) и серебра (0,00007 %).

Минералогический анализ руды, месторождения показал, что основная масса тяжелой фракции представлена кварцем, полевым шпатом – 38%, слюда – 25%, глинистые минералы – 21%, карбонаты – 12%. Легкая фракция представлена органическими веществами – 1%, сульфиды – 0,7%, гидроокислы железа – 2%, циркон, сфен, рутил и др. – 0,4% (рис.1).

Состав и содержание руды КВ месторождения «Восток» РУ-1

Рисунок 1

| Примечание: 1- кварц, полевые шпаты; 2- слюда (мусковит, серицит); 3- глинистые минералы; 4- карбонаты (доломит, кальцит); | 5- органические вещества; 6- сульфиды; 7- гидроокислы железа; 8- циркон, сфен. |
| --- | --- |

Как показали результаты химического анализа (табл.1), содержание молибдена изучаемого нами в продуктивном растворе встречается до 0,07 г/л Mo. Во всех исследуемых растворах железо находится в трехвалентной форме, и концентрация его в продуктивном растворе доходит  до 6,4 г/л Fe3+. Мы предполагаем, что присутствие железа в основном в трехвалентной форме не без участия Аcid.ferrooxidans.

Рисунок 2. Численность Acid.ferrooxidans КВ урана РУ-1

| Примечание: 1- раствор под штабелем №4 (рН 2,18; t-17,0 оС); 2- раствор под штабелем №5 (рН 1,63; t-18,0 оС); 3- раствор под штабелем №6 (рН 1,56; t-18,5 оС); 4- маточный раствор (рН 1,77; t-20,0 оС); | 5- раствор испарительной карты №1 (рН 1,17; t-19,5 оС) ; 6- раствор испарительной карты №2 (рН 1,17; t-19,0 оС); 7- раствор испарительной карты №3 (рН 1,42; t-21,0 оС); 8- раствор испарительной карты №4 (рН 1,60; t-20,0 оС); 9- раствор испарительной карты №5 (рН 1,74; t-21,0 оС); |
| --- | --- |

Нами были проведены химико-микробиологические исследования растворов, вытекающие под штабеля и испарительных карт с целью лучше представить микробиологическую обстановку, в которой происходят процессы окисления урансодержащих руд.

Для проведения химико-микробиологического обследования участка КВ «Восток», пробы отбирали из раствора под штабелями №4, 5, 6, маточного раствора и испарительной карты №1, 2, 3, 4, 5.

Температура раствора под штабелем составляет в пределах 17,0-18,5оС, а характерной температурой для раствора испарительной карты является 19-21оС. Его характерной особенностью оказалось преобладание кислых растворов рН от 1,17 до 2,18, что создает благоприятные условия для развития хемолитоавтотрофных (Аcid.ferrooxidans, L.ferrooxidans, Acid.thioxidans, S.acidocaldarius) бактерий, которые играют главную роль в процессе бактериально-химического выщелачивания металлов из руд.

Таблица 1. Химический состав отработанных растворов на участках КВ урана РУ-1

| № п/п | Место отбора проб | Содержание в растворах, г/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H2SO4 | Fe3+ | Fe2+ | Feобщ | U | Мо | SiO2 | SO42- | Cорг | NH4+ |
| 1 | Раствор под штабелем №4 | 0,48 | 2,58 | 0 | 2,52 | 0,067 | 0,033 | - | 31,92 | - | 0,28 |
| 2 | Раствор под штабелем №5 | 2,4 | 6,3 | 0,1 | 6,4 | 0,086 | 0,072 | 0,47 | 62,4 | 0,095 | 0,26 |
| 3 | Раствор под штабелем №6 | 2,9 | 6,3 | 0 | 6,3 | 0,042 | 0,073 | - | 57,6 | - | 0,20 |
| 4 | Маточныйраствор | 1,3 | 4,48 | 0,35 | 4,83 | 0,017 | 0,016 | 0,062 | 43,6 | 0,095 | - |
| 5 | Карта №1 (раствор) | 5,8 | 9,38 | 0 | 9,38 | 0,042 | 0,033 | - | 110,4 | - | 0,30 |
| 6 | Карта №2 (раствор) | 0,92 | 2,52 | 0 | 2,52 | 0,11 | 0,008 | - | 50,4 | - | 0,24 |
| 7 | Карта №3 (раствор) | 3,9 | 5,25 | 0 | 5,25 | 0,011 | 0,043 | - | 50,4 | - | 0,24 |
| 8 | Карта №4 (раствор) | 2,4 | 1,3 | 0 | 1,3 | 0,016 | 0,028 | - | 55,2 | - | 0,20 |
| 9 | Карта №5 (раствор) | 1,5 | 5,6 | 0 | 5,6 | 0,028 | 0,025 | - | 122,4 | - | 0,21 |

Анализируя данные о численности хемолитоавтотрофных бактерий – основных показателей степени окислительно-востановительных процессов, необходимо отметить, что они встречались в растворах в незначительных количествах, кроме Аcid.ferrooxidans. Содержание Аcid.ferrooxidans был отмечен во всех пробах растворов, имеющих кислую реакцию, а численность клеток его достигала  от 102  до 107 кл/мл.

Как видно из рис.4, изучение численности Аcid.ferrooxidans показал, что в растворах из под штабелями встречаются в количестве 107 клеток в  1 мл. В маточном растворе их количество достигает  105 кл/мл, тогда как в растворах испарительной карты составляет всего 102 кл/мл. Такая малая численность, по-видимому, была связана с низкой аэрацией раствора испарительной карты. Возможно, что в застойных кислых растворах, скопившихся на испарительных картах, солнечные лучи оказывают ингибирующее или даже стерилизующее действие на клетки бактерий Acid.ferrooxidans.

Анализируя данные о численности бактерий Leptospirillum ferrooxidans – одним из основных показателей степени окислительно-востановительных процессов, необходимо отметить, что они встречались в растворах редко и в незначительных количествах. Результаты подсчета L.ferrooxidans в растворах под штабелем №4,  в маточном растворе,  а также в растворах испарительных карт №3, 4, 5 не дали положительных результатов. Содержание L.ferrooxidans в количестве 102 кл/мл был отмечен в пробах под штабелем №6 и испарительной карты №1. Относительно наибольшее количество  L.ferrooxidans представлено в пробах растворов под штабелем №5 и в растворах испарительной карты №2, численность их не превышала 103 кл/мл. (рис.3).

Для определения численности Acid.thiоoxidans в жидкую питательную среду Ваксмана с серой засевали исследуемый раствор после выщелачивания. После инкубировании в термостате при 28-300С, через 3-4 дня появился помутнение среды, а рН ее снижался. Присутствие в растворах под штабелями №4, 5, 6 незначительного количества (103 кл/мл) Acid.thiоoxidans позволяет предположить об их участии в процессах бактериального выщелачивания урана. В маточном растворе и в кислых растворах испарительных карт Acid.thiоoxidans не были обнаружены (рис.4).

Рисунок 3. Численность L.ferrooxidans  КВ урана РУ-1

| Примечание: 1- раствор под штабелем №4 (рН 2,18; t-17,0 оС); 2- раствор под штабелем №5 (рН 1,63; t-18,0 оС); 3- раствор под штабелем №6 (рН 1,56; t-18,5 оС); 4- маточный раствор (рН 1,77; t-20,0 оС); | 5- раствор испарительной карты №1 (рН 1,17; t-19,5 оС) ; 6- раствор испарительной карты №2 (рН 1,17; t-19,0 оС); 7- раствор испарительной карты №3 (рН 1,42; t-21,0 оС); 8- раствор испарительной карты №4 (рН 1,60; t-20,0 оС); 9- раствор испарительной карты №5 (рН 1,74; t-21,0 оС); |
| --- | --- |

Рисунок 4. Численность Acid.thioxidans КВ урана РУ-1

| Примечание: 1- раствор под штабелем №4 (рН 2,18; t-17,0 оС); 2- раствор под штабелем №5 (рН 1,63; t-18,0 оС); 3- раствор под штабелем №6 (рН 1,56; t-18,5 оС); 4- маточный раствор (рН 1,77; t-20,0 оС); | 5- раствор испарительной карты №1 (рН 1,17; t-19,5 оС) ; 6- раствор испарительной карты №2 (рН 1,17; t-19,0 оС); 7- раствор испарительной карты №3 (рН 1,42; t-21,0 оС); 8- раствор испарительной карты №4 (рН 1,60; t-20,0 оС); 9- раствор испарительной карты №5 (рН 1,74; t-21,0 оС); |
| --- | --- |

Для получения накопительной культуры Sulfolobus acidocaldarius к среде добавляли около 1% элементной серы, и устанавливали рН 3,0. После инкубирование при 700С, через 3-7дней появился обильное помутнение, на поверхности среды образовался пленка.  Анализируя данные о численности бактерий S.acidocaldarius – необходимо отметить, что они встречались в растворах редко и в незначительных количествах (рис.5). Содержание S.acidocaldarius был отмечен только в растворах испарительной карты и маточном растворе, где их численность клеток достигала  от 10 до 103 кл/мл. Как видно из рисунка, в растворах под штабелями №4, 5, 6  S.acidocaldarius не были обнаружены.

Таким образом, при обследований различных участков КВ были выделены железо и серо-окисляющие бактерий более 10 млн.клеток в одном мл раствора. Как известно источником питания в энергетическом обмене для этих бактерий является восстановленные формы железа и серы, которые в руде встречаются в форме минерала – пирита.  Эти микроорганизмы в кислой среде, где 10-20 г/л H2SO4, интенсивно окисляют пирит до трехвалентного железа и серной кислоты. Растворы трехвалентного железа взаимодействуют с различными минералами, в том числе с минералами четырехвалентного урана и восстанавливается до двухвалентной формы железа и оно снова окисляется бактериям. Известно, что в таких условиях химическое окисление железа кислородом воздуха не происходит.

Рисунок 5. Численность Sulfobacillus acidocaldarius КВ урана РУ-1

| Примечание: 1- раствор под штабелем №4 (рН 2,18; t-17,0 оС); 2- раствор под штабелем №5 (рН 1,63; t-18,0 оС); 3- раствор под штабелем №6 (рН 1,56; t-18,5 оС); 4- маточный раствор (рН 1,77; t-20,0 оС); | 5- раствор испарительной карты №1 (рН 1,17; t-19,5 оС) ; 6- раствор испарительной карты №2 (рН 1,17; t-19,0 оС); 7- раствор испарительной карты №3 (рН 1,42; t-21,0 оС); 8- раствор испарительной карты №4 (рН 1,60; t-20,0 оС); 9- раствор испарительной карты №5 (рН 1,74; t-21,0 оС); |
| --- | --- |

Итак, основная роль в окислении урана на кучном выщелачивании принадлежит тионовым бактериям, и главным образом Acid.ferrooxidans. Тот факт, что присутствие железо в кислых выщелачивающих производственных растворах преимущественно в трехвалентной форме, еще раз подтверждает высокую активность Аcid.ferrooxidans, стерильные растворы в подобных условиях содержали бы только железо закисной форме, образующееся при окислении сульфидов.

Литература

- Гольбрайхт А.И., Каначинова М.К., Скрипченко Л.Н. Химико–микробиологическая характеристика вод и руд некоторых шахт Джезказганского месторождения // Тр.ИмиВ АН КазССР. «Жизнедеятельность микроорганизмов в природных субстратах Казахстана». Алма–Ата. 1978. Т.23.С. 32 – 37.

- Каравайко Г.И., Кузнецов С.И. «Роль микроорганизмов в выщелачивании металлов из руд, М. 1972, с.19-21.

- Каравайко  Г.И. Микробиологические процессы выщелачивания металлов из руд.  (Обзор проблемы). Центр международных проектов, ГКНТ. М.1984. С.88

- Полькин C.И., Адамова Э.В., Панин В.В. Технология бактериального выщелачивания цветных и редких металлов. Недр. М. 1982.288с.